## Slide 1: 固体の力学 （基礎実験A-2020年度）
筑波大学理工学群工学システム学類
担当教員：山本亨輔

## Slide 2
今回，実施する実験は…
鋼材の引張試験
材料力学の基礎を解説
引張試験の様子を視聴
レポートの作成・提出
応力・ひずみ・フックの法則
解説動画をYouTubeにて提供
スライド資料はWebからDL
供試体作成（ひずみゲージ貼付）
試験機準備（ロードセルの校正）
試験実施（荷重・ひずみの計測）
作成手順に従ってレポート作成
manabaにてPDF形式で提出
(氏名・学籍番号を必ず記入！)

## Slide 3
何故，
鋼材の引張試験
材料力学において…
？
・応力やひずみは定義
・フックの法則は仮定
適用範囲は
材料次第
適用範囲は
材料別に
実験して
明らかに
鋼材
・代表的な構造材料
…鋼橋・鉄骨・車・船・飛行機など
・優れた機械的性質
…鉄(Fe：柔軟)＋炭素(C：硬)の合金
…フックの法則をよく満たす
※微小な範囲では必ず成立する

## Slide 4
（材料力学の最も簡単な問題）
荷重：
荷重：
断面積：
ヤング率：
長さ：
（伸び）
ヤング率が，断面積が，
長さがの均一な棒材がある．
大きさの引張荷重を両端に
作用させた時の伸びを求めよ．
長さ：
応力…単位面積
あたりの内力
内力を考える
＝局所系を考える
軸力は一様分布を
仮定している
集中荷重に対する
応力は一様とはならない
と予想される
フックの法則が
成立する場合に限る

## Slide 5
（材料力学の最も簡単な問題）
断面積：
ヤング率：
長さ：
（伸び）
ヤング率が，断面積が，
長さがの均一な棒材がある．
大きさの引張荷重を両端に
作用させた時の伸びを求めよ．
応力…単位面積
あたりの内力
荷重：
荷重：
供試体
ひずみゲージ
…一軸歪ゲージ，つまり，
一方向のひずみを計測
他に三軸歪ゲージ等
フックの法則が
成立する場合に限る
鋼材がフックの法則を
満たす範囲では
伸びが非常に小さいため
直接，ひずみを計測する

## Slide 6
塑性域
（元に戻らない）
弾性域
（元に戻る）
(設計強度)
降伏ひずみ
線形限界
比例関係の限界
降伏点
（弾性限界）
今回の実験で
最も重要な値
1500μ
200GPa
300MPa
降伏強度
引張強度
応力
ひずみ
降伏棚
（塑性流れ域）
応力が一定なのに
変形が拡大する領域
上降伏点
下降伏点
除荷
載荷
ひずみ
硬化開始点
再載荷
過去最大応力で
包絡線に復帰
塑性ひずみ
（残留ひずみ）
✕
破断
0.15%
再び応力を大きくしなければ
変形が拡大しない領域

## Slide 7
荷重：
荷重：
断面積：
ヤング率：
長さ：
（伸び）
供試体
ひずみゲージ
…一軸歪ゲージ，つまり，
一方向のひずみを計測
他に三軸歪ゲージ等
電気抵抗
供試体とひずみゲージが
一体となって変形するよう貼付け
ブリッジ回路
の時，となる回路
の変化，つまり，をから逆算する
ダミーゲージ
供試体と同じ環境で引張荷重を加えない
➡温度などの環境影響を差し引くことが出来る

## Slide 8
ネジの入った支柱の
回転により水平版を
上下させる
初期位置からの
変位(Displacement)
を計測する
供試体を固定器具で
ロードセルに取り付ける
ロードセル
荷重(Load)を計測する
載荷機
モーターはギアを介して支柱
へ回転を伝達（ギアにより速度調整）
供試体
応力とひずみの計測値をプロットし，
比例関係にあることを確認する

## Slide 9
論文・レポートの書き方
① 緒言・背景・はじめに
② 基礎理論・検討方法
③ 結果と考察
④ 結言・結論・まとめ
社会的背景…社会のニーズ（専門外の人にも分かるように）
工学的背景…技術的課題（Technical Issue）と解決策を示す
目的（Purpose）…今回，明らかにする範囲と方法
方法論（Methodology）…方法が適切であることを示す
再現性が保証されること
…読者のレベルに応じて詳細さは変わる
１）結果を載せたら必ず考察する
２）結果が無いのに考察してはいけない
３）いくつかの結果と考察を組み合わせて，論理展開する
４）最後の考察は「目的達成」になるはず
※不足している結果は参考文献を示しても良い
①～③の概要を解説，結論を述べる

## Slide 10
（材料力学の最も簡単な問題）
荷重：
荷重：
断面積：
ヤング率：
長さ：
（伸び）
ヤング率が，断面積が，
長さがの均一な棒材がある．
大きさの引張荷重を両端に
作用させた時の伸びを求めよ．

## Slide 11
（材料力学の最も簡単な問題）
荷重：
荷重：
断面積：
ヤング率：
長さ：
（伸び）
ヤング率が，断面積が，
長さがの均一な棒材がある．
大きさの引張荷重を両端に
作用させた時の伸びを求めよ．

## Slide 12
棒材の
引張試験
荷重：
荷重：
荷重…外的要因による外力（given：既知）
反力…内的要因による外力（unknown：未知）
外力…全体系に作用する力
断面積：
ヤング率：

## Slide 13
降伏強度
(設計強度)
下降伏点
上降伏点
降伏ひずみ
降伏点
線形限界
比例関係の限界
弾性域
（元に戻る）
塑性域
（元に戻らない）
（弾性限界）
今回の実験で
最も重要な値